Омские Конвейерные Системы.

644016, г. Омск, ул. Семиреченская, 97

8 (3812) 34-67-48, 63-43-00

8-913-146-9580, 8-923-680-8505

new.oks55@mail.ru

Винтовые шнеки от 3 до 14 дней под заказ

| Диаметр пера, мм | Стоимость п.м. |
| --- | --- |
| До 200 мм | 1 900 рублей |
| 200 – 300 мм | 2 250 рублей |
| 300 – 400 мм | 2 900 рублей |

- Шнеки изготавливают в соответствии с ГОСТ 2705-73

- Изготовление осей вала шнека от 1 200 рублей (подбор индивидуально).

- Центровка + балансировка до 3 м шнека – 1 200 рублей.

- В стоимость входит окраска шнека.

- Перья шнека изготавливаются из листового железа толщиной 3 мм (холоднокатаный прокат), Ст-08КП, ГОСТ 1050-74.

- Оси изготавливаются из стали Ст-45.

- Гарантия до 2-х лет, при правильном использовании шнека.

- После гарантийный ремонт.

Тел. 8 (3812) 34-67-48, 63-43-00

8-913-146-9580, 8-923-680-8505